附件2：

**1项化工行业标准修改单**

HG/T 3747.1—2011

《橡塑铺地材料 第1部分 橡胶地板》

第1号修改单

①“更改”：

a. 5.1.3条基本性能\_表3\_耐磨性能\_测试方法中更改：

“GB/T 9867(方法等同ISO 4649)”更改为“GB/T 9867(采用方法A、垂直负荷（5±0.1N），方法等同ISO 4649)”。

b. 6.9条耐磨性能的测定中更改：

“耐磨性能的测定按照GB/T 9867规定的方法进行”更改为“耐磨性能的测定按照GB/T 9867(采用方法A、垂直负荷（5±0.1N）进行”。